ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Предмет закупівлі: Гума регенерована в первинних формах або як пластини, листи чи стрічки.

Кількість товару, що закуповується – 200 пог.м

| № | Найменування товару | Од.вим | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техпластина гумова для ущільнення бокових лотків | пог.м | 200 |

Вимоги до товару, що закуповується:

Розмір одного рулону повинен бути 10х300х5000 мм, щільність по Шору 50 од., стирання 130 мм2 DIN 53516, еластичність по відскоку 65% DIN 53512.

Якість товару, що має бути поставлений,  повинна  відповідати вимогам державних, міждержавних стандартів, технічних умов  виробника, а також підтверджуватися сертифікатом відповідності.

Строки постачання – протягом 10 календарних днів з дня отримання рознарядки (рознарядка надсилається постачальнику засобами факсимільного зв’язку).

Умови постачання - DDP склад бази постачання ДП «МТП «ЮЖНИЙ», транспортом та за рахунок постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту поставки товару.

Гарантія якості товару - протягом 12 місяців з моменту поставки товару.

Очікуваний термін постачання товару - протягом 2015 р.

Строк дії договору - по 31.12.2015.

До розгляду приймаються лише пропозиції, що відповідають вимогам ДП «МТП «ЮЖНИЙ» до предмету закупівлі.

Начальник  ВМТЗ                                                            В.Д.Бочаров

Начальник механізації

вагоноперекидача                                                             В.В.Височанський

Вик. Інж.ВМТЗ Яценко В.В.

Тел. для інформації : (048) 750-78-58